3D Druck Grundlagen

Druckgerechtes Konstruktions Regeln

Überhänge möglichst nicht flacher als 45°

Unter senkrechten Löchern, die über einen Hohlraum liegen, eine geschlossene Decke von 1 bis 2 Layern legen

Senkrechte Löcher ca. 0,2 bis 0,3 mm größer zeichnen

Sollen zwei Teile satt, aber ohne zu klemmen, ineinanderpassen, umlaufender Spalt von 0,15mm (max 0,2mm)

Druck-Parameter

Wanddicke 1.2 mm ⇒ 3 Wandlinien

mindestens auch für obere und untere Schicht (→ „Obere/Untere Dicke“)

Links

Online-Datenbanken-fuer-3D-Modelle

Thingiverse

Yobi3D

Marlin GCode Dokumentation

Materialien

Kunststoff	Marke	Drucktemp. Hersteller	Heizbetttemp. Hersteller	Druckgeschw. Hersteller	Drucktemp.	Heizbetttemp.	Druckgeschw.	Kühlung	Haftung	Preis/g
ABS schwarz	extrutr	190 - 230 °C	60 - 110 °C	60-120 mm/s	220 °C	95 °C	0% 1) Normal keine Bauteilkühlung verwenden. Bei Überhängen nur gezielt einsetzen mit geringerer Leistung	Brim	0,035 EUR
ABS weiß	extrutr	190 - 230 °C	60 - 110 °C	60-120 mm/s	210 °C	95 °C	0% 1)	Brim	0,035 EUR
ecoPLA dunkelgrau	3DJake	195 - 215 °C	35 - 60 °C	k.A.	200 °C	30 °C	100%	Keine	0,023 EUR
ecoPLA bronze	3DJake	195 - 215 °C	35 - 60 °C	k.A.	205 °C	40 °C	50% (0% bis untere Oberfläche gedruckt)	Brim	0,023 EUR

FreeCAD

(v0.17) Vor dem Exportieren bzw. Hinzufügen zur Bibliothek die Einzelteile zusammenfassen, da ansonsten das Ergebnis meist nicht komplett ist.