PLA Basic Gradient

https://eu.store.bambulab.com/de/products/pla-basic-gradient?variant=46901930492252

Empfohlene Druckeinstellungen

Trocknungseinstellungen vor dem Drucken	55 °C，8 h
Drucken und Halten der Feuchtigkeit des Behälters	< 20% RH
Düsentemperatur	190 - 230 °C
Betttemperatur (mit PVP-Kleber)	35 - 45 °C
Druckgeschwindigkeit	< 300 mm/s
Artikel Info
Version	24.0229