Archivierter Artikel / Dieser Artikel ist nicht mehr aktuell und wird auch nicht mehr gepflegt bzw. aktualisiert

Artikel Info
Beschreibung	Eignung der Druckoberflächen (glatt, rauh, Kleber, Haarspray, ...) mit Materialien
Stand	Obsolet
Version	21.1213
Kategorien	,

# Druckplatten für FDM Druck (Wanhao i3p)
Eignung der Druckoberflächen (glatt, rauh, Kleber, Haarspray, …) mit Materialien
Material	Federstahl glatt	… mit Kleber	mit Haarspray	Folie	Federstahl rau
ABS	✘	♦	♦	✔	✔
	kleine Modelle mit 0.2 mm Nozzle
ASA
PETG				✘	✔
PLA		✔	✔	♦	✔
PLA Bronze	✘	♦	♦	✔	✔
Haftet relativ schlecht
PLA Holz	✘	✘	✘	✔	✔
Nozzle: Mindestens 0.4 mm
TPU		✔	✔	✘	✘
			Haftet zu fest