ABS (extrudr)

Material

Hersteller	extrudr
Produkt	ABS (Datenblatt)
Material	ABS
Dichte	1.05 g/cm3
Schmelzpunkt	180-200 °C
Wärmebeständigkeit 1) bzw. Glasübergangstemperatur	94 °C
Preis/g	0,035 €

Druckinfos

Basis Material Profil	Generic → ABS
Material Profil	extrudr → ABS → ABS
Warp-Neigung	hoch
Druckplatte	200um2) Düse	Metall&Haarspray \ Metall&Kleber
400um2)	Metall rauh \ Metall&Foliert
600um2)	Metall rauh \ Metall&Foliert

Materialprofil

Einstellung	Vorgabe	Eigener Wert 3) Wanhao Duplicator 3 Plus
Druck-Temperatur	190 - 230 °C	225 °C
Heizbett-Temperatur	110 °C	100 °C
Einzugsabstand	k.A.	1.0 mm
Einzugsgeschwindigkeit	k.A.	25 mm/s
Lüfterdrehzahl	AUS	0 % 4) Normal keine Bauteilkühlung verwenden. Bei Überhängen nur gezielt einsetzen mit geringerer Leistung

Qualitätsprofil

Einstellung	Vorgabe	Eigener Wert 0.4mm
Druckplatten-Haftung	k.A.	Brim 5) evtl. Raft oder Windschutz bei großen/langen Objekten
Lüfterdrehzahl Start	k.A.	0 %
Lüfterdrehzahl Schicht	n.a.	n.a.
Druckgeschwindigkeit	- mm/s	20 - 50 mm/s 6) je nach Schichtdicke
Coasting 7) Nachlauf, Drucken im Leerlauf	k.A.	AUS
Hinweis

Für jede zur Verfügung stehende Qualitätsstufe (s.a. Cura Profile) je Düse muss eine Config-Datei verfügbar sein.

Cura Qualitätsprofile (in Git)

Testdrucke

N/A

Links

Datenblatt

3D Druck Grundlagen FDM

Cura Profile