# ABS (extrudr)
## Material
Hersteller	extrudr
Produkt	ABS (Datenblatt)
Material	ABS
Dichte	1.05 g/cm3
Schmelzpunkt	180-200 °C
Wärmebeständigkeit [1)]	94 °C
Preis/g	0,035 €
[1)] bzw. Glasübergangstemperatur

## Druckinfos
Basis Material Profil	Generic → ABS
Material Profil	extrudr → ABS → ABS
Warp-Neigung	hoch
Druckplatte	200um[2)]	Metall&Haarspray \ Metall&Kleber
400um2)	Metall rauh \ Metall&Foliert
600um2)	Metall rauh \ Metall&Foliert
[2)] Düse

## Materialprofil
Einstellung	Vorgabe	Eigener Wert [3)]
Druck-Temperatur	190 - 230 °C	225 °C
Heizbett-Temperatur	110 °C	100 °C
Einzugsabstand	k.A.	1.0 mm
Einzugsgeschwindigkeit	k.A.	25 mm/s
Lüfterdrehzahl	AUS	0 % [4)]
[3)] Wanhao Duplicator 3 Plus
[4)] Normal keine Bauteilkühlung verwenden. Bei Überhängen nur gezielt einsetzen mit geringerer Leistung

## Qualitätsprofil
Einstellung	Vorgabe	Eigener Wert 0.4mm
Druckplatten-Haftung	k.A.	Brim [5)]
Lüfterdrehzahl Start	k.A.	0 %
Lüfterdrehzahl Schicht	n.a.	n.a.
Druckgeschwindigkeit	- mm/s	20 - 50 mm/s [6)]
Coasting [7)]	k.A.	AUS
Hinweis
[5)] evtl. Raft oder Windschutz bei großen/langen Objekten
[6)] je nach Schichtdicke
[7)] Nachlauf, Drucken im Leerlauf

Für jede zur Verfügung stehende Qualitätsstufe (s.a. Cura Profile) je Düse muss eine Config-Datei verfügbar sein.
Cura Qualitätsprofile (in Git)

## Testdrucke
N/A
## Links
- Datenblatt
- 3D Druck Grundlagen FDM
- Cura Profile