# DuraPro ASA (extrudr)
## Material
Hersteller	extrudr
Produkt	DuraPro ASA
Material	ASA
Dichte	1.05 g/cm³
Schmelzpunkt	180-200 °C
Wärmebeständigkeit [1)]	96 °C
Preis/g	0.035 €
[1)] bzw. Glasübergangstemperatur

## Druckinfos
Basis Material Profil	Generic → PLA
Material Profil	–
Warp-Neigung	niedrig \ mittel \ hoch
Druckplatte	200um[2)]	Metall&Haarspray \ Metall&Kleber \ Metall&Folie \ Metall rauh
400um2)	Metall&Haarspray \ Metall&Kleber \ Metall&Folie \ Metall rauh
600um2)	Metall&Haarspray \ Metall&Kleber \ Metall&Folie \ Metall rauh
800um2)	Metall&Haarspray \ Metall&Kleber \ Metall&Folie \ Metall rauh
[2)] Düse

## Materialprofil
Einstellung	Vorgabe	Eigener Wert [3)]
Druck-Temperatur	215 - 240 °C	230 °C
Heizbett-Temperatur	100 - 110 °C	95 °C
Einzugsabstand	1.0 mm [4)]	1.0 mm
Einzugsgeschwindigkeit	25 mm/s	25 mm/s
Lüfterdrehzahl	0 %	100 %
[3)] Wanhao Duplicator 3 Plus
[4)] s.a. „Wanhao i3 Plus (JHE)“

Cura Materialprofile (in Git)
## Qualitätsprofil
Einstellung	Vorgabe Hersteller	Eigener Wert 0.2 mm	Eigener Wert 0.4 mm	Eigener Wert 0.6 mm	Eigener Wert 0.8 mm
Anpassung Druck-Temperatur	n.a.		+/- 0 K
Druckplatten-Haftung	k.A.		Keine, Skirt, Brim, Raft
Lüfterdrehzahl Start	k.A. %		0 %
Lüfterdrehzahl Schicht	k.A.		2
Druckgeschwindigkeit	40 - 60 mm/s		50 mm/s
Druckgeschwindigkeit Wand			20 mm/s
Linienbreite			100 %
Abstand Raft/Stützstruktur [5)]	0,3 / 0,1 mm		0,3 / 0,1 mm
Coasting [6)]
Hinweis
[5)] Luftspalt/Z-Abstand
[6)] Nachlauf, Drucken im Leerlauf

Für jede zur Verfügung stehende Qualitätsstufe (s.a. Cura Profile) je Düse muss eine Config-Datei verfügbar sein.
Cura Qualitätsprofile (in Git)

## Testdrucke
N/A
## Links
- Datenblatt
- 3D Druck Grundlagen FDM
- Cura Profile