# ecoPLA bronze (3DJake)
Hersteller	3DJake
Produkt	ecoPLA Bronze
Material	ecoPLA
Farbe	bronze
Dichte	1,24 g/cm³
Glasübergangstemperatur	57 °C
Preis/g	0,023 €

Basis Cura Material Profil	Generic → PLA
Cura Material Profil	3DJake → PLA Bronze

## Materialprofil
Einstellung	Vorgabe Hersteller	Cura	Eigener Wert [1)]
Druck-Temperatur	195 - 215 °C	230 °C	205 °C
Druckbett-Temperatur	35 - 60 °C [2)]	60 °C	45 °C
Lüfterdrehzahl Normal	k.A.	100 %	50 %
Einzugsabstand	k.A.	1.0 mm	1.0 mm
Einzugsgeschwindigkeit	k.A.	25 mm/s	25 mm/s
Hinweis	- Material hat eine schlechte Druckplattenhaftung (s.a. Qualitätsprofile)
[1)] Wanhao Duplicator 3 Plus
[2)] auch mit 0 moeglich

pla_bronze_3djake.xml.fdm_material
## Qualitätsprofile
Einstellung	Wert	Bemerkung
Druck-Temperatur 1. Layer	Druck-Temperatur + 10 °C
Druckbett-Temperatur 1. Layer	Druckbett-Temperatur + 10 °C
Haftung	Brim

Cura Qualitätsprofile (in Git)
## Links
- 3D Druck Grundlagen FDM
- Cura Profile