# ecoPLA dunkelgrau (3DJake)
Hersteller	3DJake
Produkt:	ecoPLA dunkelgrau
Material	ecoPLA
Dichte	1,24 g/cm³
Glasübergangstemperatur	57 °C
Farbe	dunkelgrau
Preis/g	0,023 €

Basis Cura Material Profil	Generic → PLA
Cura Material Profil	3DJake → PLA

Einstellung	Vorgabe Hersteller	Cura	Eigener Wert [1)]
Druck-Temperatur	195 - 215 °C	200 °C	200 °C
Heizbett-Temperatur	35 - 60 °C [2)]	60 °C	45 °C
Einzugsabstand		1.0 mm [3)]	1.0 mm
Einzugsgeschwindigkeit	k.A.	25 mm/s	25 mm/s
Lüfterdrehzahl	k.A.	100 %	100 %
Hinweis
[1)] Wanhao Duplicator i3 Plus
[2)] auch mit 0 moeglich
[3)] Drucker „Wanhao i3 Plus (JHE)“

## Materialprofil
pla_std_3djake.xml.fdm_material
## Links
- Datenplatt
- 3D Druck Grundlagen FDM
- Cura Profile