ecoPLA dunkelgrau (3DJake)

Hersteller	3DJake
Produkt:	ecoPLA dunkelgrau
Material	ecoPLA
Dichte	1,24 g/cm³
Glasübergangstemperatur	57 °C
Farbe	dunkelgrau
Preis/g	0,023 €
Basis Cura Material Profil	Generic → PLA
Cura Material Profil	3DJake → PLA
Einstellung	Vorgabe Hersteller	Cura	Eigener Wert 1) Wanhao Duplicator i3 Plus
Druck-Temperatur	195 - 215 °C	200 °C	200 °C
Heizbett-Temperatur	35 - 60 °C 2) auch mit 0 moeglich	60 °C	45 °C
Einzugsabstand	1.0 mm 3) Drucker „Wanhao i3 Plus (JHE)“	1.0 mm
Einzugsgeschwindigkeit	k.A.	25 mm/s	25 mm/s
Lüfterdrehzahl	k.A.	100 %	100 %
Hinweis

Materialprofil

pla_std_3djake.xml.fdm_material

Links

Datenplatt

3D Druck Grundlagen FDM

Cura Profile