PETG (Nunus)

Material

Hersteller	Nunus
Produkt	PETG
Material	PETG
Dichte	– g/cm³
Schmelzpunkt	– °C
Wärmebeständigkeit 1) bzw. Glasübergangstemperatur	– °C
Farbe	blau transparent
Preis/g	0,026 €

Druckinfos

Basis Material Profil	Generic → PETG
Material Profil	Nunus → PETG
Druckplatte	Metall rauh
Warp-Neigung

Materialprofil

Einstellung	Vorgabe	Eigener Wert 2) Wanhao Duplicator 3 Plus
Druck-Temperatur	230-255 °C	245 °C (L0: 255 °C)
Heizbett-Temperatur	70-80 °C	85 °C (L0: 90 °C)
Einzugsabstand	1.0 mm 3) s.a. „Wanhao i3 Plus (JHE)“	1.0 mm
Einzugsgeschwindigkeit	25 mm/s	30 mm/s
Lüfterdrehzahl	100 %	50 %

Qualitätsprofil

Einstellung	Vorgabe Hersteller	Eigener Wert 0.4mm
Druckplatten-Haftung	k.A.	Skirt
Lüfterdrehzahl Start	k.A. %	0 %
Lüfterdrehzahl Schicht	k.A.	2
Druckgeschwindigkeit	bis zu 100 mm/s	40 - 50 mm/s
Abstand Raft/Stützstruktur 4) Luftspalt/Z-Abstand	0,3 / 0,1 mm
Hinweis

Für jede zur Verfügung stehende Qualitätsstufe (s.a. Cura Profile) je Düse muss eine Config-Datei verfügbar sein.

Cura Qualitätsprofile (in Git)

Testdrucke

N/A

Links

Datenblatt

3D Druck Grundlagen FDM

Cura Profile