# PETG (Nunus)
## Material
Hersteller	Nunus
Produkt	PETG
Material	PETG
Dichte	– g/cm³
Schmelzpunkt	– °C
Wärmebeständigkeit [1)]	– °C
Farbe	blau transparent
Preis/g	0,026 €
[1)] bzw. Glasübergangstemperatur

## Druckinfos
Basis Material Profil	Generic → PETG
Material Profil	Nunus → PETG
Druckplatte	Metall rauh
Warp-Neigung

## Materialprofil
Einstellung	Vorgabe	Eigener Wert [2)]
Druck-Temperatur	230-255 °C	245 °C (L0: 255 °C)
Heizbett-Temperatur	70-80 °C	85 °C (L0: 90 °C)
Einzugsabstand	1.0 mm [3)]	1.0 mm
Einzugsgeschwindigkeit	25 mm/s	30 mm/s
Lüfterdrehzahl	100 %	50 %
[2)] Wanhao Duplicator 3 Plus
[3)] s.a. „Wanhao i3 Plus (JHE)“

## Qualitätsprofil
Einstellung	Vorgabe Hersteller	Eigener Wert 0.4mm
Druckplatten-Haftung	k.A.	Skirt
Lüfterdrehzahl Start	k.A. %	0 %
Lüfterdrehzahl Schicht	k.A.	2
Druckgeschwindigkeit	bis zu 100 mm/s	40 - 50 mm/s
Abstand Raft/Stützstruktur [4)]	0,3 / 0,1 mm
Hinweis
[4)] Luftspalt/Z-Abstand

Für jede zur Verfügung stehende Qualitätsstufe (s.a. Cura Profile) je Düse muss eine Config-Datei verfügbar sein.
Cura Qualitätsprofile (in Git)

## Testdrucke
N/A
## Links
- Datenblatt
- 3D Druck Grundlagen FDM
- Cura Profile