PLA (Holz/Wood) (JANBEX)

Material

Hersteller	JANBEX
Produkt	PLA (Holz/Wood)
Material	PLA
Dichte	– g/cm³
Schmelzpunkt	– °C
Wärmebeständigkeit 1) bzw. Glasübergangstemperatur	– °C
Farbe	Holz
Preis/g	0,028 €

Druckinfos

Basis Cura Material Profil	Generic → PLA
Cura Material Profil	Janbex → PLA → PLA Wood
Druckplatte	Metall rauh Metall&Folie
Warp-Neigung

Materialprofil

Einstellung	Vorgabe	Eigener Wert 2) Wanhao Duplicator 3 Plus
Druck-Temperatur	190-220 °C	185 °C (L0: 195 °C)
Heizbett-Temperatur	- °C	85 °C (L0: 90 °C)
Einzugsabstand	1.0 mm 3) s.a. „Wanhao i3 Plus (JHE)“	1.0 mm
Einzugsgeschwindigkeit	25 mm/s	25 mm/s
Lüfterdrehzahl	100 %	100 %

Cura Materialprofile (in Git)

Qualitätsprofil

Druckdüse 0.2mm bei diesem Filament nicht geeignet. Auch die Verwendung der 0.4mm Düse ist mit diesem Filament definitiv nicht zu empfehlen.

Einstellung	Vorgabe Hersteller	Eigener Wert 0.6mm
Anpassung Druck-Temperatur	n.a.	+ 10 K
Druckplatten-Haftung	k.A.	Skirt
Lüfterdrehzahl Start	k.A. %	0 %
Lüfterdrehzahl Schicht	k.A.	2
Druckgeschwindigkeit	bis zu 100 mm/s	40 - 50 mm/s
Linienbreite	100 %	100 %
Abstand Raft/Stützstruktur 4) Luftspalt/Z-Abstand	0,3 / 0,1 mm
Hinweis	Beim Start des Drucks sicherstellen, dass das Filament auch extrudiert wird, gegebenenfalls etwas nachhelfen. Unbedingt direkt nach Druck Filament entladen, Düse reinigen und mit PLA „spülen“.

Für jede zur Verfügung stehende Qualitätsstufe (s.a. Cura Profile) je Düse muss eine Config-Datei verfügbar sein.

Cura Qualitätsprofile (in Git)

Testdrucke

Links

Datenblatt

3D Druck Grundlagen FDM

Cura Profile