# PLA (Holz/Wood) (JANBEX)
## Material
Hersteller	JANBEX
Produkt	PLA (Holz/Wood)
Material	PLA
Dichte	– g/cm³
Schmelzpunkt	– °C
Wärmebeständigkeit [1)]	– °C
Farbe	Holz
Preis/g	0,028 €
[1)] bzw. Glasübergangstemperatur

## Druckinfos
Basis Cura Material Profil	Generic → PLA
Cura Material Profil	Janbex → PLA → PLA Wood
Druckplatte	Metall rauh Metall&Folie
Warp-Neigung

## Materialprofil
Einstellung	Vorgabe	Eigener Wert [2)]
Druck-Temperatur	190-220 °C	185 °C (L0: 195 °C)
Heizbett-Temperatur	- °C	85 °C (L0: 90 °C)
Einzugsabstand	1.0 mm [3)]	1.0 mm
Einzugsgeschwindigkeit	25 mm/s	25 mm/s
Lüfterdrehzahl	100 %	100 %
[2)] Wanhao Duplicator 3 Plus
[3)] s.a. „Wanhao i3 Plus (JHE)“

Cura Materialprofile (in Git)
## Qualitätsprofil

Druckdüse 0.2mm bei diesem Filament nicht geeignet. Auch die Verwendung der 0.4mm Düse ist mit diesem Filament definitiv nicht zu empfehlen.

Einstellung	Vorgabe Hersteller	Eigener Wert 0.6mm
Anpassung Druck-Temperatur	n.a.	+ 10 K
Druckplatten-Haftung	k.A.	Skirt
Lüfterdrehzahl Start	k.A. %	0 %
Lüfterdrehzahl Schicht	k.A.	2
Druckgeschwindigkeit	bis zu 100 mm/s	40 - 50 mm/s
Linienbreite	100 %	100 %
Abstand Raft/Stützstruktur [4)]	0,3 / 0,1 mm
Hinweis	Beim Start des Drucks sicherstellen, dass das Filament auch extrudiert wird, gegebenenfalls etwas nachhelfen. Unbedingt direkt nach Druck Filament entladen, Düse reinigen und mit PLA „spülen“.
[4)] Luftspalt/Z-Abstand

Für jede zur Verfügung stehende Qualitätsstufe (s.a. Cura Profile) je Düse muss eine Config-Datei verfügbar sein.
Cura Qualitätsprofile (in Git)

## Testdrucke

## Links
- Datenblatt
- 3D Druck Grundlagen FDM
- Cura Profile