# PolyFlex (Polymaker)
## Material
Hersteller	Polymaker
Produkt	PolyFlex TPU95 (Datenblatt)
Material	TPU95
Dichte	1.20 – 1.24 g/cm3 (21.5°C)
Glasübergangstemperatur	-24 °C
Farbe	schwarz
Preis/g	0.067 €

## Druckinfos
Cura Material Profil	Polymaker → PLA → Polyflex
Druckplatte	Metall mit Haarspray

Auf der Standard-Druckplatte bzw. Folie ist die Haftung so groß, dass die Gefahr besteht beim Ablösen des Druckes die Platte zu zerstören.

## Materialprofil
Einstellung	Vorgabe Hersteller	Eigener Wert [1)]
Druck-Temperatur	210 - 230 °C	210 °C
Heizbett-Temperatur	25 - 60 °C	55 °C
Einzugsabstand	1 mm	1,0 mm
Einzugsgeschwindigkeit	20 mm/s	20 mm/s
Lüfterdrehzahl	An	100 %
[1)] Wanhao Duplicator 3 Plus

## Qualitätsprofil
Einstellung	Vorgabe Hersteller	Eigener Wert 0.4mm 1)
Lüfterdrehzahl Start	k.A.	0 %
Lüfterdrehzahl Schicht	k.A.	2
Druckplatten-Haftung	k.A.	Skirt
Druckgeschwindigkeit	20 - 40 mm/s	30 mm/s
Abstand Raft/Stützstruktur [2)]	0,2 / – mm	0,2 / 0,2 mm
Hinweis
[2)] Luftspalt/Z-Abstand

Cura Qualitätsprofile (in Git)